SZCZEGÓŁÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D. 10.02.01 Schody

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji,  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem schodów roboczych w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia

robót związanych z wykonywaniem schodów przeznaczonych dla służby utrzymaniowej,

położone na skarpach w pobliżu mostu.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.  Schody  -  konstrukcja  budowlana  umożliwiająca,  za  pomocą  stopni,

komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu

pieszego.

1.3.2.  Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej  z dwóch

następujących  po  sobie  stopni  o  jednakowych  wysokościach  i  odpowiednich

szerokościach użytkowych, stanowiącą połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych

poziomów.

1.3.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) -

szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.

1.3.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy

pokonywaniu różnych poziomów.

1.3.5. Stopnica- płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element

stopnia.

1.3.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.

1.3.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.3.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod

stopnicą.

1.3.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w

czole stopnia, w jego górnej części.

1.3.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będącą widoczną pionową

płaszczyzną podstopnicy.

1.3.11.  Policzek - boczna część stopnia.

1.3.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o

konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w

stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą.

1.3.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania

podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą SST

są:

- elementy deskowania,

- beton i jego składniki,

- elementy prefabrykowane,

- żwir, piasek, zaprawa cementowa,

- materiały na balustrady.

2.3. Elementy deskowania schodów betonowych.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.

Deskowanie  należy  wykonać  z  materiałów  odpowiadających  następującym

normom:

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich.wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-

82505 i PN-M-82010,

- płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018.

Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  2  innych  materiałów  pod  warunkiem

zaakceptowania przez Inżyniera.

2.4. Beton i jego składniki

Przy wykonywaniu schodów betonowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-

06250.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-

19701.

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego

sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-

06712.

Woda powinna być „odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom

PN-B-06250.

Klasa betonu B 25.

2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi  elementami  betonowymi  schodów  są  stopnie  z  bloczków

różnych.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 .

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać

wartości podanych w BN-80/6775-03/01:

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne

(ścieralne) - niedopuszczalne,

- szczerby  i  uszkodzenia  krawędzi   i  naroży  ograniczających  pozostałe

powierzchnie - liczba max. 2, długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm.

Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni,

na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów,

rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z

zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad drugim.

2.6. Żwir, piasek, zaprawa cementowa

Materiały do wykonania podsypek powinny odpowiadać następującym normom:

a) żwir i mieszanka           - PN-B-11111 ,

b) piasek                     - PN-B-11113 ,

c) zaprawa cementowa          - PN-B-14501.

2.7. Materiały na balustrady

Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących

norm na rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220

Elementy stalowe balustrad muszą być zabezpieczone antykorozyjnie tzn. elementy oczyszczone do stopnia czystości Sa 2,5 oraz pokryte powłokami malarskimi o łącznej grubości 150 μm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonywania schodów

Ze względu na niewielki zakres robót/ zwykle prace przy budowie schodów

będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można

stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do

robót betonowych „na mokro", przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne".

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w

warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania możną przewozić dowolnymi środkami transportu

w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami,  a elementy metalowe w

warunkach zabezpieczających je przed korozją.

4.2.7. Transport materiałów na balustrady

Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w

warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne".

5.2. Zasady wykonywania schodów

Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

5.3. Wykonanie robót ziemnych

Roboty  ziemne  powinny  zostać  wykonane  zgodnie  z  SST.  D.02.03.01  z

odpowiadać wymaganiom .

5.4. Wykonanie schodów

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy

uwzględnieniu:

a) betonowania elementów schodów „na mokro" - wg PN-B-06250 i PN-B-06251,  z

wykonaniem deskowania wg PN-B-06251,

b) wykonania  stopni  schodów  z  elementów  prefabrykowanych  -  na  odpowiednio

przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawa

cementowa odpowiadająca wymaganiom PN-B-14501,

5.5. Ustawienie balustrad

Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m.

Przy  wykonywania  złącz  spawanych  elementów  balustrady  powinny  one

odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne".

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania schodów

Należy przeprowadzać systematyczna kontrolę składników mieszanki betonowej

i właściwości betonu wg PN-B-06250.

Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych  polega na sprawdzeniu ich

zgodności z dokumentacja projektowa - na podstawie oględzin i pomiarów.

6.4. Kontrola prawidłowości wykonania balustrad

Kontrola  wykonania  balustrad  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z

dokumentacja projektowa  -  na podstawie  oględzin  i pomiarów,  z wymaganiami

podanymi w PN-M-69011 dla złączy spawanych.

6.5. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót,  które wykazują odstępstwa od postanowień SST

powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych schodów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m schodów obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,

- pielęgnację betonu,

- rozebranie deskowania,

- ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,

- zamontowanie balustrad,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-02356 | Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu |
| --- | --- |
| 2. PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
| 3. PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 4. PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |
| 5. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| 6. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 7. PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 8. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 9. PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 10. PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. PN-D-95917 | Surowiec drzewny. Drewno iglaste |
| 12. PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 13. PN-D-96002 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 14. PN-D-97018 | Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań |
| 15. PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania |
| 16. PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 17. PN-H-84020 | Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki |
| 18. PN-H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu |
| 19. PN-H-93401 | Stal walcowana. Kątowniki równoramienne |
| 20. PN-H-93402 | Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco |
| 21. PN-H-93403 | Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary |
| 22. PN-H-93406 | Stal. Teowniki walcowane na gorąco |
| 23. PN-H-93407 | Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco |
| 24. PN-M-69011 | Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania |
| 25. PN-M-82010 | Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych |
| 26. PN-M-82121 | Śruby ze łbem kwadratowym |
| 27. PN-M-82503 | Wkręty do drewna ze łbem stożkowym |
| 28. PN-M-82505 | Wkręty do drewna ze łbem kulistym |
| 29. BN-87/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym |
| 30. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 31. BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 32. BN-80/6775-03/03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe |
| 33. BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |

10.2. Inne materiały

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.