SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego

1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       dotyczące  wykonania  i  odbioru  górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót w ramach remontu remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32 i obejmują wykonanie:

- warstwy podbudowy o grubości 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka  mineralno-bitumiczna  -  mieszanka  mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.

1.4.2. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktora stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowym, ułożona i zagęszczona.

Pozostałe  określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.           Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu        budowy.

2.    MATERIAŁY

2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego są:

a) kruszywa:

- grysy kl.I ,II wg PN-B-11112,

- grysy kl. I,II wg Wytycznych CZDP/1984,

- piasek łamany wg PN-B-11112,

b) wypełniacz wg PN-61/S-96504,

c) asfalt D 35/50 wg PN-EN-12591,

2.2.  Składowanie materiałów

2.2.1.Kruszywa

Wymagania dla składowania kruszyw podano w p.2.2.1. SST D.05.03.05.

2.3.2.Wypełniacz

Wymagania przy składowaniu wypełniacza podano w p.2.2.2. SST D.05.03.05.

2.3.3.Asfalt, emulsja.

Wymagania dla składowania asfaltu i emulsji podano w p.2.2.3. SST D.05.03.05.

3.    SPRZĘT I MASZYNY

3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych

Wymagania dla wytwórni należy przyjmować wg p.3.1 SST D.05.03.05.

3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.

Wymagania dla układarki podano w p.3.2 SST D.05.03.05.

3.3.  Walce do zagęszczania

Wymagania dla walcy do zagęszczania podano w p.3.3 SST D.05.03.05

4.    TRANSPORT

Transport  mieszanki  na  budowę zgodny z p.4 SST D.05.03.05.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające  warunki  w  jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-doborze składników mieszanki,

-doborze optymalnej ilości asfaltu,

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm wg PN-S-96025 powinna spełniać wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5

| L.p. | Wymagane właściwości | Mieszanka o uziarnieniu 0-20 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej -przechodzi przez sita: % m/m # 25.0mm # 20.0mm # 16.0mm # 12.8mm # 9.6mm # 6.3mm # 4.0mm # 2.0mm (zawartość frakcji grysowej) # 0.85mm # 0.42mm # 0.18mm # 0.075mm | 100 87-100 77-100 66-90 56-81 45-67 36-55 25-41 (59-75) 16-30 9-22 5-15 4-7 |
| 2. | Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej | D 35/50 3,0-4,7 |
| 3. | Przestrzeń niewypełniona, % v/v | 4.5-9.0 |
| 4. | Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zagęszczonej mieszanki, % v/v | <72.0 |
| 5. | Moduł sztywności pełzania, Mpa nie mniej niż | 16.01/ |
| 6. | Stabilność wg Marshalla w 60oC, kN, nie mniej niż | 11.02/ |
| 7. | Odkształcenia wg Marshalla, mm | 1.5-3.5 |
| 8. | Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż | 98 |

Uwagi: 1/ oznaczony metodą podaną w Zeszycie IBDiM, Informacje, Instrukcje, Nr

48/95,

2/ zagęszczenie próbek 2x75 uderzeń ubijaka

5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po akceptacji  jej  składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Roboczy  skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie  sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.

W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:

a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki powinny wynosić:

z asfaltem D7 35/50

- kruszywo           165-180 oC

- asfalt D 35/50     145-165 oC

- gotowa mieszanka   140-170 oC

b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie minimalnych odchyłek zawartości poszczergólnych składników mieszanki.

c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być następujące:

1) zawartość asfaltu     0,3% ,

2) zawartość składników mineralnych

-ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):

20,0;12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-4,0%;

0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-2,0%

- ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-1,5%

Mieszankę mineralno-asfaltową typu betonu asfaltowego można produkować w sezonie od 15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić  po  wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru w

przypadku  stwierdzenia dobrych warunków pogodowych, tj. temperatury ponad 10oC.  Za jakość wyprodukowanej i wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

odpowiada Wykonawca.

5.4. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy podbudowy powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu .

5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Układanie należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej pogodzie, w temperaturze powyżej +10 oC. Zabrania  się  układania mieszanki w czasie deszczu i na mokrym podłożu oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przy układaniu górnej warstwy podbudowy niweletę określa  powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem wysokościowym.

Układanie warstwy podbudowy należy wykonać układarką o  sprawnym  sterowaniu automatycznym i posiadającą pod grzewaną płytę wibracyjną.

Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów.

5.5.1.Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych

zasad:

-zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym

schematem przejść walca, w zależności od szerokości za-

gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy

i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku

środkowi,

-na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy

rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

-należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,

-wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a

następnie ogumionym,

-manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku

już zagęszczonym,

-temperatura  zagęszczanej mieszanki powinna wynosić nie

mniej niż 145 oC.

5.5.2.Wykonanie złączy

Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza poprzeczne  wynikające  z dziennej działki roboczej należy równo obciąć i posmarować emulsją. Wszystkie  krawędzie podłużne warstwy winny być równo obcięte i posmarowane emulsją. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta ok. 15 cm, aby nie zachodziła na siebie.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00.

6.1.  Kontrola jakości materiałów

Uzyskanie  informacji  o jakości nabywanego materiału na podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia  Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania (we własnym zakresie lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru dostarczonego materiału.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów.

Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  wyniki  badań  materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną

z tolerancją określoną w pkt 5.3.

6.3.2. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru + - 2oC. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.3. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Tablica 8

| L.p. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 2 razy |
| 2. | Równość warstwy | 2 razy |
| 3. | Spadki poprzeczne warstwy | 2 razy |
| 4. | Ukształtowanie osi w planie | w punktach głównych nie rzadziej niż 100 m |
| 5. | Grubość wykonanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach w-wy) |
| 6. | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 7. | Krawędż, obramowanie warstwy | Cała dlugość |
| 8. | Wygląd warstwy | Ocena ciągła |

6.4.2.Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć  zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 8.

Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.

6.4.4.Ukształtowanie osi w planie

Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach głównych z częstotliwością podaną w tablicy8.

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż +/-5 cm.

6.4.5.Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej  o  więcej niż +5 cm, -5 cm. Częstotliwość pomiarów zgodnie z tablicą 8.

6.4.6. Grubości podbudowy

Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w tablicy 8.

Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać +/-10%.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesuniete względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy podbudowy

Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.9. Wygląd warstwy podbudowy

Wygląd warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  jest  1 Mg wykonanej górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne.

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.

- odbior robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1Mg należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 Mg górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep-

tą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,

szerokością i profilem,

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś-

ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 3. PN-B-11113:1996 4.PN-B-11115:1998 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 6. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 7. PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych |
| 8. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych |
| 9. PN-S-96504:1961 10. PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |
| 11. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).