SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D.08.02.08 Nawierzchnia na chodnikach na bazie żywic

poliuretanowych

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni na chodnikach z żywic  poliuretanowych lub epoksydowych w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  remontem mostu i obejmują:

- odpylenie powierzchni betonu;

- wykonanie nawierzchni na chodnikach na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych.

1.4. Ogólne wymagania robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami zawartymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne).

2.0. MATERIAŁY

Wymagane parametry materiału nawierzchni:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 5,5 MPa;

- twardość wg Shora – 60-700Sh

- statyczne pokrycie pęknięć przy grubości warstwy 2 mm – 1,9 mm.

Wymagane parametry nawierzchni:

- wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża)-Rśr>2,5 Mpa, Rmin>2,0 Mpa;

- wskażnik ograniczenia chłonności wody-min. 30%;

- stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i soli-bez zmian;

- wytrzymałość na odrywanie (przyczepność powłoki do podłoża) po badaniu mrozoodporności-Rśr>2,0 MPa;

- statyczne pokrycie pęknięć przy grubości warstwy 2 mm-1,9 mm.

Przydatność do stosowania-ok. 30 min. w temp. 20oC; w wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Najniższa temp. utwardzania 5oC.

Schnięcie : dopuszczony ruch pieszy po ok. 24h w temp. 20oC.

Piasek kwarcowy 01-0,3mm i 0,4-0,7mm.

Nawierzchnia poliuretanowa lub epoksydowa powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.

3.0. SPRZĘT

Do oczyszczenia powierzchni betonowej chodnika stosować sprzęt zgodnie z SST M.20.03.01.

Do odpylenia oczyszczonej powierzchni stosować sprężarkę powietrza.

Do układania nawierzchni na bazie żywic stosować: pace, kielnie, pace grzebieniowe. Roboty te wykonuje się ręcznie.

4.0. TRANSPORT

Nie określa się warunków transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod nawierzchnię musi być suche, odpylone, czyste, bez plam z oleju i tłuszczów.

Gładkość powierzchni powinna odpowiadać gładkości betonu zatartego na ostro. Dlatego najwłaściwiej jest je przygotować przez piaskowanie strumieniowo-ścierne, a następnie odpylić sprężonym powietrzem.

Podłoże betonowe musi mieć przynajmniej 28 dni i być wykonane z betonu o wytrzymałości na ściskanie min. 25 MPa oraz wytrzymałości na odrywanie średnio min. 1,5 MPa i min. 1,0 MPa.

Dopuszczalna wilgotność powierzchni – 4%.

5.3 Wykonanie nawierzchni na bazie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej

Wszystkie prace związane z układaniem nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych powinny być prowadzone zgodnie z kartą technologiczną producenta produktu i zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej.

5.4. Warunki układania nawierzchni na bazie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej.

-temperatura podłoża min. +15oC’

-wilgotność względna powietrza max. 80%,

-powierzchnię należy chronić przed zalaniem wodą podczas jej wykonywania i podczas okresu sezonowania, który wynosi 7 dni (po tym okresie nawierzchnia uzyskuje całkowite utwardzenie).

5.5. Wykonanie zalewki wzdłuż krawędzi betonu i krawężnika należy wykonać z czystej żywicy poliuretanowej lub epoksydowej wzmocnionej paskiem o szer. 10 cm z maty szklanej o gramaturze 100g/m2.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Nawierzchnia powinna być czysta, mieć jednolity wgląd.

- Niweleta nawierzchni oraz jej równość w kierunku podłużnym i poprzecznym powinna być zgodna z dokumentacją techniczną.

- Spoiny nawierzchni w ocenie makroskopowej nie powinny być widoczne.

- Brzeg warstwy nieobramowanej powinien być równy.

- Złącze warstwy z jej obramowaniem oraz urządzeniami w nawierzchni powinno być szczelne.

- Badania obejmują:

- wygląd zewnętrzny materiałów i nawierzchni,

- czas przydatności do użycia materiałów,

- wytrzymałość na odrywanie kompletnej powłoki metodą „pull off” wg Zaleceń dotyczących oceny jakośći Betonu „in-situ w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM 1998r. Badania i wyniki należy opracować zgodnie z załączonym protokołem. Liczba punktów pomiarowych min. 1 dla każdego chodnika w przęśle.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wykonanej nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych gr. 3 mm oraz 1m wykonanej zalewki wzdłuż krawężnika i krawędzi betonu.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji

- przygotowanie podłoża zgodnie z wymaganiami dla nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych  lub epoksydowych

- ułożenie gruntoszpachlówki

- wykonanie nawierzchni na bazie żywic poliuretanowych lub epoksydowych

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni

-  wykonanej zalewki wzdłuż krawężnika i krawędzi betonu

- oczyszczenie stanowiska pracy

- badania materiałów i wykonanych robót

10.0 Przepisy związane

- Karty technologiczne materiałów

- Zalecenia dotyczących oceny jakośći Betonu „in-situ w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych” IBDiM 1998r.