SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D2.05.03.05  Nawierzchnie z betonu asfaltowego –w-wa ścieralna

1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania       dotyczące  wykonania  i  odbioru  warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32 i obejmują  wykonanie:

- warstwy ścieralnej grubości 4 cm z  mieszanki mineralno-bitumicznej

średnoziarnistej 0/12.8 mm,

- transport mieszanki min.-asf. do miejsca wbudowania.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka  mineralno-bitumiczna  -  mieszanka  mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza.

1.4.2.Warstwa  ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana  bezpośredniemu  oddziaływaniu ruchu i warunków atmosferycznych.

Pozostałe  określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.           Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu  budowy  oraz  utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu        budowy.

2.    MATERIAŁY

2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej z  mieszanki mineralno-bitumicznej:

a) kruszywa:

- grysy kl.I ,II) wg PN-B-11112, gat. 1,2

- grysy  i żwiry kruszone kl. I,II wg Wytycznych CZDP/1984, gat. 1,2,

- kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112

- piasek wg PN-B-11113,

b) wypełniacz wg PN-61/S-96054,

c) asfalt D 50/70 wg PN-EN-12591,

d) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

e) dyspersyjny kit asfaltowo-kauczukowy,

f) środki adhezyjne powinny posiadać aprobatę techniczną.

2.2.  Składowanie materiałów

2.2.1.Kruszywa

Transport  i  składowanie kruszyw powinny odbywać się warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi.  Powierzchnie składowisk powinny zapewniać zgromadzenie co najmniej 50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót.

Kruszywa  należy  składować  odzielnie według przewidzianych  w receptach asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć przed możliwością wymieszania się kruszyw o różnych  frakcjach.  Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.2.Wypełniacz

Transport  i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się  w  sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem  i  zanieczyszczeniem.  Wypełniacz należy przewozić luzem  w  odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.

2.2.3.Asfalt, emulsja.

Lepiszcza  należy  przewozić  w cysternach kolejowych lub  samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być  przegrodone  przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji między komorami. Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych  wyposażonych   w  urządzenia  grzewcze,  zabezpieczonych   przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszcz w zbiornikach betonowych i żelbetowych spełniających warunki j.w. Czas  składowania  emulsji nie powinien przekraczać 3miesięcy od daty jej produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3oC.

2.2.4. Środek adhezyjny

Środek adhezyjny należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +40oC w miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego, pod zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach lub zbiorniku stalowym wyposazonym w wężownice do ogrzewania wodą, parą wodną lub olejem.

2.2.5. Dyspersyjny kit asfaltowo-kauczukowy

Kit asfaltowo-kauczukowy do uszczelnienie do uszczelnienia połączeń technologicznych technologicznych nawierzchni asfaltowej powinien być formowany w taśmy i powinien posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

3.    SPRZĘT I MASZYNY

3.1.  Wytwórnia mas bitumicznych

Wydajność  wytwórni  musi zapewnić zapotrzebowanie na        mieszankę, powinna mieć wydajność min. 50 Mg/h.

Produkcja  mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się w otaczarce wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich składników tak, aby zapewnić  wysoką  jednorodność  produkowanej  mieszanki  i

właściwą jej temperaturę.

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie kontrolą następujące urządzenia wytwórni:

- dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania),

- zbiorniki do lepiszcz (sprawny system podgrzewania i

legalizowane termometry),

- urządzenia wagowe (legalizacja),

- mieszalnik (sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i

ścianek mieszalnika),

- sita sortujące (właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń),

Ponadto  zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium   Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli jakości produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.

Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru będzie  warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej.

3.2.  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej.

Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.

Układarka powinna być wyposażona w:

- autoamatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną grubością i niweletą,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania

ułożonej warstwy.

3.3.  Walce do zagęszczania

Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy        stosować następujące walce:

- walec ogumiony ciężki o masie 15 ton,

- walec gładki stalowy średni i lekki,

- walec mieszane np. typu K12,

W/w walce muszą być wyposażone w:

- system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający

przyklejanie się mieszanki,

- fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed ob-

niżaniem ich temperatury,

- wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymu-

szającej w walcach wibracyjnych,

- balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.

4.    TRANSPORT

Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się wyłącznie   samochodami  samowyładowczymi  o  ładowności min.12 Mg aby zapewnić ciągłą pracę układarki. Samochody muszą być bezwzględnie wyposażone w plandeki  zabezpieczające  przewożoną mieszankę przed spadkiem temperatury.           Skrzynie samochodów- wywrotek powinny być dostosowane do  współpracy  z układarką, szczególnie w czasie rozładunku mieszanki. Czas transportu  mieszanki  mineralno-bitumicznej na budowę nie powinien przekraczać 1 godziny od momentu załadunku na wytwórni. Zaleca się stosowanie samochodów-termosow z podwójnymi ściankami skrzyni ładunkowej wyposażonej w system grzewczy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt  organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające  warunki  w  jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.

5.2. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-doborze składników mieszanki,

-doborze optymalnej ilości asfaltu,

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

5.2.1 Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka masy mineralno-bitumicznej  średnoziarnistej 0/12.8  na warstwę ścieralną powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6

| L.p. | Wymagane właściwości | Mieszanka o uziarnieniu 0-12.8 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej -przechodzi przez sita: % m/m # 20.0mm # 16.0mm # 12.8mm # 9.6mm # 8.0mm # 6.3mm # 4.0mm # 2.0mm (zawartość frakcji grysowej) # 0.85mm # 0.42mm # 0.30mm # 0.18mm # 0.15mm # 0.075mm | 100 87-100 73-100 66-89 57-75 47-60 35-48 (52-65) 25-36 18-27 16-23 12-17 11-15 7-9 |
| 2. | Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej | D 50/70 4.8-6.5 |
| 3. | Przestrzeń niewypełniona, % v/v | 2,0-4.0 |
| 4. | Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zagęszczonej mieszanki, % v/v | 78-86 |
| 5. | Stabilność wg Marshalla w 60oC, kN, nie mniej niż | >10 |
| 6. | Odkształcenia wg Marshalla, mm | 2.0-4.5 |
| 7. | Moduł sztywności pełzania, MPa | >14 |
| 8. | Wskażnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż | 98 |

5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki może być zostać rozpoczęta po akceptacji  jej  składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.

Roboczy  skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie  sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.

W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:

a)temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki powinny wynosić:

- kruszywo           160-180 oC

- asfalt D50/70      140-160 oC

- gotowa mieszanka   125-165 oC

b)dozowanie składników powinno gwarantować zapewnienie minimalnych odchyłek zawartości poszczergólnych składników mieszanki.

c)opuszczalne odchyłki w składzie mieszanki mogą być następujące:

1) zawartość asfaltu             + - 0,3%,

2) zawartość składników mineralnych

-ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):

12,8;9,6;8,0;6,3;4,0;2,0 -  +-4,0%;

0,85;0,42;0,30;0,18;0,15;0,075 - +-2,0%

- ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +-1,5%

5.3.1.Zarób próbny

Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany  jest  do  wykonania w obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego. Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania  kruszywa  i  zgodności  składu granulometrycznego z        projektowaną  krzywą uziarnienia. Następnie należy wykonać  pełny  zarób  próbny  z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej  w  recepcie.  Dla  sprawdzenia  zgodności składu  z  opracowaną receptą należy wykonać min. 2 ekstrakcje próbek.

Pozytywne  przeprowadzenie  próby powinno zostać potwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej należy wykonać odcinek próbny. Decyzję o potrzebie wykonania odcinka podejmie Inspektor nadzoru.

Założenia do wykonania odcinka próbnego powinny być ujęte w Programie zapewnienia jakości (PZJ) opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Odcinek probny powinien być tak zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespolu maszyn dla osiągnięcia parametrow technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji.

5.4. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu .

5.5.  Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w sprzyjających warunkach atmosferycznych,tj. przy ciepłej i suchej pogodzie, w temperaturze powyżej +10 oC. Zabrania  się  układania mieszanki w czasie deszczu i na        mokrym podłożu oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przy układaniu warstwy ścieralnej niweletę określa  powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem wysokościowym.

Układanie warstwy ścieralnej należy wykonać układarką o  sprawnym  sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę wibracyjną.

Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów.

5.5.1.Zagęszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych

zasad:

-zagęszczanie  powinno  odbywać  się zgodnie z ustalonym

schematem przejść walca, w zależności od szerokości za-

gęszczanego  pasa roboczego, grubości układanej warstwy

i rodzaju mieszanki,

-zageszczanie  należy prowadzić począwszy od krawędzi ku

środkowi,

-na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy

rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

-należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,

-wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a

następnie ogumionym,

-manewry  walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku

już zagęszczonym,

-początkowa temperatura  zagęszczanej mieszanki powinna wynosić nie

mniej niż 140 oC.

5.5.2.Wykonanie złączy

- Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza poprzeczne  wynikające  z dziennej działki roboczej należy równo obciąć i wypełnić styk nawierzchni bitumiczną taśmą kauczukowo-asfaltową,

- Wszystkie  krawędzie podłużne warstwy winny być równo obcięte i wypełnione bitumiczną taśmą kauczukowo-asfaltową. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta ok. 15 cm, aby nie zachodziła na siebie.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00.

6.1.  Kontrola jakości materiałów

Uzyskanie  informacji  o jakości nabywanego materiału na podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia  Wykonawcy  od  konieczności  zorganizowania (we własnym zakresie lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru dostarczonego materiału.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów.

Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i  wyniki  badań  materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7

| L.p. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 probki |
| 2. | Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni | 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| 3. | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy (cysterny) |
| 4. | Właściwości wypelniacza | 1 na 100 Mg |
| 5. | Właściwości kruszywa | 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| 6. | Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | dozór ciągly |
| 7. | Temperatura w mieszanki mineralno-asfaltowej | każdy pojazd przy zaladunku i w czsie wbudowywania |
| 8. | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | j.w. |
| 9. | Właściwości probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | jeden raz dziennie |

6.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną

z tolerancją określoną w pkt 5.3.

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza

Użytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z PN-61/S-96504.

6.3.6 Badanie właściwości kruszywa

Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temp. składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru + - 2oC. Temp. powinna byc zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czsie produkcji, załadunku, rozladunku i wbudowania.

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4.  Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej w-wy scieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 8.

Tablica 8

| L.p. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 2 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłuzna warstwy | każdy pas ruchu planografem albo łatą co 20 m |
| 3. | Spadki poprzeczne warstwy i równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Ukształtowanie osi w planie i rzędne niwelety | wg dokumentacji |
| 5. | Grubość wykonanej warstwy | 2 razy z każdego układanego pasa o pow. do 3000 m2 |
| 6. | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 7. | Krawędż, obramowanie warstwy | cała dlugość |
| 8. | Wygląd warstwy | ocena ciągła |
| 9. | Zagęszczenie warstwy | 2 razy z każdego układanego pasa o pow. do 3000 m2 |
| 10. | Wolna przestrzeń w warstwie | j.w |

6.4.2.Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć planografem w osi  każdego  pasa  ruchu  zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierówności  poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową z częstotliwością podaną w tablicy 8.

Nierówności nie powinny przekraczać 6 mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 8.

Spadki  poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/-0,5 %.

6.4.4.Ukształtowanie osi w planie

Ukształtowanie  osi warstwy należy sprawdzać w punktach głównych z częstotliwością podaną w tablicy8.

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż +/-5 cm.

Rządne wysokościowe +- 1 cm.

6.4.5.Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej  o  więcej niż +5 cm, -5 cm. Częstotlowość pomiarów zgodnie z tablicą 8.

6.4.6. Grubości warstwy

Grubość  należy  mierzyć   z częstotliwością podaną w tablicy 8.

Dopuszczalne  odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać +/-10%.

6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesuniete względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być calkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.8. Krawędż, obramowania warstwy

Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.9. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  jest:

- - 1 m2 wykonanej w-wy ścieralnej, -1 mb - wypełnienia styku nawierzchni bitumiczną taśmą kauczukowo-asfaltową,zgodnie z dokumentacją projektową,

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi  w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne.

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recep-

tą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością,

szerokością i profilem,

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- - wypełnienia styku nawierzchni bitumiczną taśmą kauczukowo-asfaltową,

- obcięcie krawędzi,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właś-

ciwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 3. PN-B-11113:1996 4.PN-B-11115:1998 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 6. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 7. PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych |
| 8. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych |
| 9. PN-S-96504:1961 10. PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |
| 11. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).