SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą A-II

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące   wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia   niesprężającego betonu konstrukcji mostowych stalowymi prętami wiotkimi, które zostaną wykonane w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w   punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad   prowadzenia robót związanych z:

- przygotowaniem zbrojenia

- montażem zbrojenia

- zespolenie łączników zaprawą z elementami betonowymi

- kontrolą jakości robót i materiałów

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych    materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z   dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa

Sta) zbrojeniowa okrągła, żebrowana klasy A-II 18G2-b.

2.2. Wymagania przy odbiorze -jak w SST M. 12.01.01.

2.3. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw.

wiązałkowego jeżeli nie stosuje się połączeń   spawanych lub zgrzewanych.

2.4. Materiały spawalnicze

Spawanie stali elektrodami EB-146.

2.5. Podkładki dystansowe -jak w SST M.12.01.01.

2.6. Do stabilizacji łączników w nawierconych otworach należy stosować zaprawę kompozytową o następującym składzie:

-epidian 51(53) – 100 cz. wag.

-utwardzacz Tęcza – 12,5 cz. wag.

-cement portlandzki – 300 cz. wag.

Dopuszcza się użycie zaprawy PCC niskoskurczowej lub kleju epoksydowego.

3.0. SPRZĘT -jak w SST M.12.01.01.

4.0. TRANSPORT-jak w SST M. 12.01.01.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Przygotowanie zbrojenia

5.1.l. Czyszczenie prętów-jak w SST M.12.01.01.

5.1.2. Prostowanie prętów -jak w SST M.12.01.01.

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych -jak w SST M.12.01.01.

5.1.4. Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr l (PN-91/S-10042).

_____

| Średnica pręta | Stal żebrowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zaginanego | Rak<400 | 400<Rak < 400 | Rak>500 |
| Mm | MPa | MPa | MPa |
| d<10 | do=3d | do=4d | do=4d |
| 10<d<20 | do=4d | do=5d | do=5d |
| 20<d<28 | do=6d | do=7d | do=8d |
| d>28 | do=8d | - | - |

d-oznacza średnicę pręta

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być mniejsza niż 10 d   dla stali klasy A-II

5.2. Montaż zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogólne -jak w SST M.12.01.01.

5.2.2. Montowanie zbrojenia -jak w SST M. 12.01.01.

5.2.2.l.Łączenie prętów za pomocą spawania - jak w SST M.12.01.01.

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania  prętów  należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Przy  średnicy  prętów  do 12mm stosuje się drut wiązałkowy o średnicy l mm. Przy większych średnicach prętów drut o średnicy l,5mm.

5.3. Mocowanie łączników

Mocowanie łączników polega na :

-wywierceniu otworu o odpowiedniej średnicy i głębokości,

-oczyszczeniu sprężonym powietrzem otworu

-wypełnienie otworu na 2/3 jego głębokości zaprawą kompozytową (beton  powinien być suchy),

-wbicie pręta w otwór.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT -jak w SST M. 12.01.01.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Obmiar prowadzi się dla rzeczywistej długości ciągów prętów łącznie z hakami po zmontowaniu ( bez wliczania łączeń i zakładów).   Pomierzone   długości poszczególnych średnic mnożone przez masy jednostkowe dają całkowitą masę w tonach oraz 1 szt. zamontowanego łącznika.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robót   zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru. Jakość odbieranych robót ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o badania i pomiary przy udziale Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, SST, Inspektor Nadzoru ustala według p.6.6. rodzaj

i zakres niezbędnych do wykonania robót poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania lub określa zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość robót albo nakazuje usunięcie wadliwie wykonanego zbrojenia. Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za tonę oczyszczonego, dociętego, wygiętego i zmontowanego zbrojenia, wiązanego drutem wiązałkowym lub łączonego przez spawanie,

- 1 szt. zamontowanego łącznika,

- kontrolę jakości robót i materiał.