SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

M.16.01.04 Drenaż odwadniający

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z wytworzeniem i wykonaniem  drenażu w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad      prowadzenia robót związanych z  remontem mostu i obejmują:

- ułożeniem włókniny filtracyjnej;

- wykonaniem masy drenażowej;

- ułożeniem masy drenażowej.

1.4. Ogólne wymagania robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za ich zgodność z dokumentacją, SST oraz zaleceniami Inżyniera.

1.5. Określenia podstawowe

Drenaż – usprawnienie odpływu wody zbierającej się nad izolacją do sączków odwadniających.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami zawartymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne).

2.0. MATERIAŁY

2.1 Włóknina filtracyjna

Należy stosować włókninę dopuszczoną aprobatą techniczną IBDiM np. geowłóknina przeszywana o symbolu 7/14/310 produkcji Łęczyckich Zakładów Przemysłu Wełnianego „Watina” lub włóknina Firet Coremat-Firma Connector .

2.2 Kruszywo

Należy stosować kruszywo o niżej wymienionych parametrach:

- jednofrakcyjne 4-6 mm ,

- ze skał magmowych np. granit lub bazalt,

- czyste (płukane),

- suche (wilgotność <4%).

2.3. Żywica

Dwuskładnikowa, epoksydowa, modyfikowana.

3.0. SPRZĘT

- wiertarka,

- mieszadło zamontowane na wiertarce wolnoobrotowej,

- mała betoniarka lub taczka do wymieszania żywicy z kruszywem,

- drobny sprzęt pomocniczy (przecinaki, łopaty itp.).

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4.0. TRANSPORT

Nie określa się warunków transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ułożenie geowłókniny

Włókninę w postaci paska o grubości ok. 15 mm i szerokości 4 cm  układać należy bezpośrednio na izolacji, wprowadzając końce poniżej wylotu wpustów ściekowych. Paski mocować do izolacji masą drenażową tak by nie zwężać przekroju włókniny. Paski powinny być cięte z roli wzdłuż włókien.

5.2. Wykonanie masy drenażowej

5.2.1 Przygotowanie żywicy

Żywicę i utwardzacz wymieszać w stosunku określonym instrukcją producenta, za pomocą mieszadła zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej.

Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem.

5.2.2 Przygotowanie mieszanki mineralno-żywicznej

Kruszywo wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub w małej betoniarce.

Żywicy powinno być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5-2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10oC - +15oC.

Masa drenażowa powinna być wbudowana w czasie max. 30 min. Od momentu dodania utwardzacza do żywicy.

5.3 Wbudowanie masy drenażowej

Bezpośrednio po wymieszaniu, masą drenażową należy przykryć paski włókniny. Nie należy jej specjalnie zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię.

Czas twardnienia masy w zależności o temperatury otoczenia wynosi 24 godz.

5.4. Wykonanie przykrycia drenażu

Masę asfaltową układać bezpośrednio na drenażu po całkowitym jego stwardnieniu.

5.5. Zasady BHP

Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary ochronne, ubrania ochronne, kaski, czapki, rękawice gumowe.

W przypadku kontaktu żywicy ze skóra lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków.

Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po wykonaniu drenów należy dokonać sprawdzenia skuteczności ich działania po deszczu lub po wylaniu wody.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  wykonanego drenażu o grubości 5cm.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji

- wykonanie i rozłożenie pasków włókniny

- wykonanie masy drenażowej

- ułożenie masy drenażowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.