szczegółowa SPECYFIKACJA techniczna

# M.18.01.01 Dylatacja bitumiczna

1. wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem dylatacji bitumicznych w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dylatacji bitumicznych.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Dylatacja szczelna - urządzenie zapewniające ciągłość nawierzchni nad szczeliną dylatacyjną.

1.4.2.	Szczelina dylatacyjna - miejsce przerwy konstrukcji mostu, których wzajemne przemieszczenia są minimalne.

1.4.3.	Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji płyty przeznaczone na zamontowanie urządzenia dylatacyjnego.

1.4.4.	Urządzenia dylatacyjne - konstrukcje instalowanie w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych.

1.4.5.	Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych - konstrukcje całkowicie schowane w nawierzchni drogowej umożliwiające odkształcenia przęseł, ale niewidoczne dla użytkownika drogi.

1.4.6.	Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz  utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2. materiały

W skład bitumicznych przykryć dylatacyjnych wchodzi:

- masa wyprodukowana na bazie substancji bitumicznej z dodatkami;

- kruszywo kwarcytowe lub bazaltowe o specjalnym uziarnieniu;

- stabilizator z blachy nierdzewnej lub aluminiowej o grubości dostosowanej do szerokości szczeliny;

- termoodporna taśma plastikowa o grubości 1.5 - 2.0 mm.

3. sprzęt

Do wykonania dylatacji należy użyć sprzętu zapewniającego spełnienie wymagań technologicznych. Są to:

- piła do cięcia betonu;

- młotki pneumatyczne;

- sprężarka;

- piaskownica;

- kotły dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do

wymaganej temperatury;

- termos do przewożenia gorącego kruszywa;

- szczotki, walce ręczne i ubijaki.

4. transport

Transport materiałów i sprzętu dowolnymi środkami.

5. Wykonanie robót

5.1.	Wymagania ogólne.

a) Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Techniczny organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane roboty;

b) Wykonywanie dylatacji może być powierzone tylko doświadczonemu Wykona- wcy. Wskazane jest zlecić wykonanie dylatacji firmie specjalizującej się w jej realizacji  i posiadającej licencję jej wykonania.

c) Na Wykonawcy dylatacji spoczywa obowiązek dostarczenia rysunków roboczych dylatacji uzgodnionych z Autorem Projektu Technicznego. Rysunki te podlegają akceptacji przez Inżyniera.

5.2.	Wykonanie koryta.

5.2.1. Wykonanie koryta jezdni.

Koryto pod przykrycie dylatacyjne wykonuje się najwcześniej po ułożeniu i przestygnięciu warstwy ścieralnej nawierzchni na obiekcie. W czasie wykonywania nacięć nawierzchni należy tak ustawić głębokość cięcia aby nie uszkodzić izolacji. Masę bitumiczną w korycie odspajać młotkami pneumatycznymi, tak aby uzyskać projektowany kształty koryta.

W przypadku stwierdzenia wykruszeń, lużne fragmenty nawierzchni należy usunąć, a koryto w tym miejscu poszerzyć. Koryto powinno być wykonane z dokładnością do 2 cm. Odsadzki powinny być na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i wiążącej. Szerokość odsadzek - po 5 cm z obu stron.

5.3.	Przygotowanie koryta do wypełnienia.

Koryto należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu oczyszczenia i usunięcia luźnych fragmentów koryto należy wypiaskować. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu stronach koryta. Ściany koryta należy posmarować cienką warstwą substancji do tego przeznaczonej. Szczeliny dylatacyjne należy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. W przypadku szczeliny szerszej niż 5 cm dopuszcza się wykonanie przekrycia dylatacyjnego bez gąbczastej wkładki.

5.4.	Warunki atmosferyczne.

Wypełnienia bitumiczne  można wykonywać przy temperaturze otoczenia 0oC w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze - 5oC pod warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania temperatury masy zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym zakresie oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami.

5.5.	Przygotowanie materiałów.

5.5.1. Masa zalewowa.

Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 - 190 oC i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnieniem masa w kotle powinna być wymieszana w celu wyrównania temperatury. Temperaturę należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w róznej odległości od ścian kotła.

5.5.2. Kruszywo.

Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce do temperatury 110 - 150 oC. Temperatura kruszywa w żadnym wypadku nie może być niższa niz 105 oC i wyższa niż 190 oC.

5.6.	Wykonanie wypełnienia.

W koryto przygotowane wg. pkt. 5.3. wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizator - symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa się drugą warstwę masy spoinowej i układa membranę. Następnie koryto wypełnia się na przemian masą i podgrzanym kruszywem. Kruszywo należy układać w warstwach. Grubość warstwy kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna dokładnie wypełniała wszystkie przestrzenie w kruszywie, a jednocześnie zespoiła się z poprzednią warstwą. Grubość warstw nie powinna przekraczać 2 - 3 cm. Wszystkie warstwy kruszywa podlegają wałowaniu ręcznym walcem. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z przylegającą warstwą nawierzchni, zalana masą zalewową i pozostawiona do ostygnięcia. Po ostygnięciu do temperatury otoczenia wykonuje się warstwę wykańczającą. W tym celu należy oczyścić przykrycie dylatacyjne sprężonym powietrzem, podgrzać palnikiem gazowym, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną frakcją kruszywa łamanego lub bazaltowego. Całkowite wykończenie przykrycia następuje pod wpływem obciążenia ruchem drogowym w czasie zależnym od temperatury i natężenia ruchu (zwykle 2-7 dni).

6. kontrola jakości robót

Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z:

- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów;

- wymaganiami dotyczącymi szczeliny dylatacyjnej, a mianowicie minimalnych, maksymalnych oraz montażowych rozwarć i geometrii układu podanymi w rysunkach roboczych dylatacji;

- wstępnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przykryć dylatacyjnych ;

- aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.

7. obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 mb dylatacji. Długość przykrycia mierzy się wzdłuż dylatacji, wg. kształtu górnej krawędzi przekroju poprzecznego pomostu.

8. odbiór robót

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.

1. Wykonawca udziela 4 - ro letniej gwarancji na dylatacji. Dylatacja winna być szczelna (próba wodna przez obfite polewanie wodą).

2. Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta

(szerokość, głębokość) oraz stan techniczny.

3. W trakcie odbioru ostatecznego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna byc równoległa do nawierzchni i znajdować się ponad nią o 0 - 3 mm. Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na nawierzchnię od 2 - 5 mm. Wypełnienie powinno mieć regularny  kształt.

9. podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia:

- zakup i dostarczenie wszystkich środków produkcji;

- opracowanie Projektu Technologicznego;

- wykonanie i wypełnienie koryta;

- wykonanie dylatacji;