SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D.02.03.01  Wykonanie nasypów w gruntach II kat.

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem     niniejszej     szczegółowej    specyfikacji technicznej  /SST/ są wymagania wykonania i odbioru nasypów wykonane w ramach remontu remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /SST/ jest stosowana jako   dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji  dotyczą wykonania nasypów i obejmują:

-wykonanie nasypów z gruntów kat. I-II ,

-zasypanie elementów mostu,

-plantowanie skarp i poboczy.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona

koroną drogi i skarpami.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza pasem robót drogowych.

1.4.3. Wskażnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Pd

Is =  ------

Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3].

1.4.4. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru

d60

U = -------

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1  Ustalenia ogólne

Grunt na korpus drogowy powinien być kat.I-II (żwiry i mieszanki, piaski grube i średnie), o odpowiednio  zróżnicowanych frakcjach. Wskażnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem:

U=d60/d10>5

W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z wykopów.

3.  SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania , transportu, wbudowania i zagęszczania.

3.2. Sprzęt do wykonania nasypów

Do wykonania nasypów należy stosować:

- koparki,

- równiarki samobieżne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- płyty wibracyjne.

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w SST D-M.00.00.00

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich  dno  powinno być oczyszczone z torfów, gliny i namułów  oraz   ewentualnych   innych   zanieczyszczeń   obcych,  a w przypadku potrzeby odwodnione.

Do   zasypywania   powinien  być  użyty  grunt  niespoisty,      niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  zanieczyszczeń organicznych i innych.

5.2. Zagęszczenie gruntu nasypowego

Każda  warstwa  gruntu  w  nasypie  powinna być zagęszczona      mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:

a/ przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m

b/ przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m

c/ przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5m do 1,0m w

zależności  od ich masy i wysokości spadania, przy czym

grubość  ubijanej  warstwy  nie  powinna być większa od

średnicy tarczy

W   okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt powinien być zagęszczany ręcznie.

Zagęszczanie  gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a  wskaźnik zagęszczenia  powinien być > 1,00.

Wilgotność  gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności  mniejszej  niż  0,8 optymalnej grunt należy polewać wodą, a  w przypadku  wilgotności większej niż 1,25 optymalnej należy przesuszyć.

Przy   zagęszczaniu   gruntów   nasypowych,  dla  uzyskania      równomiernego wskaźnika należy:

- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości,

sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej

szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu

zagęszczającego

- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

| Nasypy | Minimalna wartość Is dla: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| o wysokości, | autostrad | innych dróg |  |
| m | i dróg ekspresowych | kategoria ruchu KR3-KR6 | kategoria ruchu KR1-KR2 |
| Do 2 | 1,00 | 0,97 | 0,95 |
| ponad 2 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

5.3. Dopuszczalne odchyłki

Odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

0,002 - dla spadków terenu

+ 2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów

4cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,

15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna>1,5m

5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna<1,5m

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przy   wykonaniu   i   odbiorze  robót  ziemnych  należy      przeprowadzić nast. badania.

a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów

c/ sprawdzenie zagęszczenia gruntów

7.0. OBMIAR ROBÓT

Ilość  wykonanych nasypów określa  się w m3 przestrzeni wypełnienia z      uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze, plantowanie skarp i poboczy w m2.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem      technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub      ulegających zakryciu.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na zasadach odbioru ostatecznego.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Przyjęte  ilości  wykonanych robót ziemnych będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:

- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie

optymalnej  wilgotności  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

materiału

- zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie

kształtu nasypu

- plantowanie skarp i poboczy

- uporządkowanie terenu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-B-02480:1986 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-B-04493:1960 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 5. | PN-ISO10318:1993 | Geotekstylia – Terminologia |
| 6. | PN-EN-963:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne |
| 7. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 8. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

## 10.1. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.