SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

M. 13.01.03 Beton podpór klasy B 30 w elementach < 60 cm

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wytworzeniem i wbudowaniem betonu klasy B-30 korpusów przyczółków, skrzydełek przyczółków i płyt przejściowych  w ramach remontu mostów przez rzekę Rokietnica w ciągu drogi powiatowej nr 2052 B Wysokie Mazowieckie-Kulesze Kościelne-Kobylin Borzymy w miejscowości Grodzkie Nowe w km 14+073,75 i Wnory Stare w km 17+003,32.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem deskowania

- wykonaniem mieszanki betonowej i jej transportem

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej

- pielęgnacją betonu

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podano w SST M.13.01.05

1.5. Ogólne wymagania robót

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jakość  stosowanych      materiałów  i  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność z      dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera.

2.0. MATERIAŁY

Wymagania dla materiałów podano w SST M.13.01.05

2.2. Mieszanka betonowa

Wymagania dla mieszanki betonowej podano w SST M.13.01.05

3.0. SPRZĘT

Wymagania dla sprzętu podano w SST M.13.01.05

4.0. TRANSPORT

Wymagania  dotyczące  transportu  masy  betonowej w SST M.13.01.05.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1.0. Wykonanie betonu

5.1.1. Beton. Wymagania

Beton  do konstrukcji mostowych musi spełniać następujące  wymagania (PN-91/S-10042):

a) nasiąkliwość wg.PN-88/B-06250 - nie większa niż 5%

b) przepuszczalność wody wg.PN-88/B-06250 - stopień

wodoszczelności co najmniej W8

c) odporność na działanie mrozu wg.PN-88/B-06250 - stopień

mrozoodporności co najmniej F 150

d) klasa betonu B-30

5.1.2. Wykonanie mieszanki betonowej

Wymagania dla wykonania mieszanki betonowej podano w SST M.13.01.05

5.1.3. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej o temp.+20oC  w  chwili  jej  układania i zabezpieczenia  betonowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zezwolenie na betonowanie powinno być potwierdzone przez  inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od powierzchni, na którą spada. W  przypadku  gdy  wysokość  jest  większa należy mieszankę podawać za pośrednictwem rynny zsypowej - do wysokości 3m,  lub   leja  zsypowego  teleskopowego  z  pośrednimi łopatkami - do wysokości 8,0m.

Przy betonowaniu należy stosować wibratory:

-wgłębne  o  częstotliwości  min. 6000 drgań/min. Nie  wolno   dotykać

zbrojenia  buławą  wibratora. Buławę zagłebiać w warstwę   poprzednią

na  5-6  cm  i przetrzymywać  w  jednym  miejscu przez 20-30 sek.,po

czym  wyjmować  w  stanie wibrującym. Kolejne miejsca zgłębienia

buławy  powinny być od siebie oddalone o 35-70 cm.

5.1.3.2. Podstawowe zalecenia dotyczące betonowania

Mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub  rurociągu   pompy  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.

5.1.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio   po   zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie    powierzchni    betonu    lekkimi   osłonami wodoszczelnymi   zabezpieczającymi   odparowaniu  wody  i chroniącymi przed deszczem.

Przy temp. wyższej niż 5oC należy nie później po 12 godz.  po zakończeniu betonowania rozpocząć pielęgnację betonu i prowadzić  ją  przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze otoczenia  +15oC  i  wyższej beton należy polewać w ciągu  pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej 1 raz w  nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Przy  temperaturze  powietrza  niższej  niż  +5oC można w okresie   pilęgnacji   nie  stosować  nawilżania  betonu,  natomiast  należy  beton  zabezpieczyć przed utratą wody. Można  w  tym  celu  przykryć  beton  wilgotnym piaskiem, matami, folią lub tkaninami.

Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami  do   chwili   uzyskania   przez  niego  wytrzymałości  na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Obciążenie   świeżo   zabetonowanej  konstrukcji  ludźmi,  lekkimi  środkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co   najmniej  5  MPa.  W  przypadku  użytkowania  świeżo  zabetonowanych   konstrukcji   do  celów  komunikacyjnych  należy  dodatkowo  ułożyć  tory  z  desek grubości 36mm i szerokości 20cm.

5.2. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251  dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania dla badań kontrolnych betonu podano w SST M.13.01.05

6.2. Tolerancje wymiarów

1.Odchylenie  ścian od pionu o +-0,2% lecz nie więcej niż  0,5 cm

2.Miejscowe wybrzuszenie powierzchni o +-0,2cm na odcinku 3 m

3.Odchyłki przekrojów betonowych:

- 0,2% wysokości lecz nie więcej niż - 0,5 cm

+ 0,5% wysokości lecz nie więcej niż + 2 cm

- 0,2% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż -0,2cm

+ 0,5% grubości (szerokości) lecz nie więcej niż +0,5cm

6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

Powierzchnie  elementów betonowych dolnych oczepów filarów  powinny  być gładkie, bez  raków,  pęknięć i rys. Dopuszcza się rysy skurczowe pod warunkiem zachowania otuliny zbrojenia.

6.4. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie metodą „pull out” wg „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych IBDiM 1998 r.”

Badania i wyniki opracować zgodnie z załączonym protokołem.

Liczba punktów pomiarowych – 3 na każdy element.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Beton klasy B-30.

Jednostką  obmiaru jest 1m3 betonu w konstrukcji oraz 1m2 deskowania.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym SST  oraz  pisemnymi  decyzjami  Inżyniera. Odbiór robót na   zasadach   odbioru   robót   zanikających  lub  ulegających zakryciu.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

- wykonanie deskowania

- wytworzenie mieszanki betonowej

- transport, ułożenie, zagęszczenie i pielęgnację betonu

- rozbiórkę deskowania

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badań laboratoryjnych betonu

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-02356 | Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu |  |
| 3. | PN-B-04101 | Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą |  |
| 4. | PN-B-04102 | Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią |  |
| 5. | PN-B-04110 | Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie |  |
| 6. | PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego |  |
| 7. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych |  |
| 8. | PN-B-06250 | Beton zwykły |  |
| 9. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne |  |
| 10. | PN-B-06261 | Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie |  |
| 11. | PN-B-06262 | Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N |  |
| 12. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |  |
| 13. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych |  |
| 14. | PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |  |
| 15. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego |  |
| 16. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn |  |
| 17. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości |  |
| 18. | PN-B-06714-34 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej |  |
| 19. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |  |
| 20. | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |  |
| 21. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |  |
| 22. | PN-B-23010 | Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia |  |
| 23. | PN-B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania |  |
| 24. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |  |
| 25. | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |  |
| 26. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste |  |
| 27. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |  |
| 28. | PN-D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia |  |
| 29. | PN-H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu |  |
| 30. | PN-M-82010 | Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych |  |
| 31. | PN-M-82121 | Śruby ze łbem kwadratowym |  |
| 32. | PN-M-82503 | Wkręty do drewna ze łbem stożkowym |  |
| 33. | PN-M-82505 | Wkręty do drewna ze łbem kulistym |  |
| 34. | PN-S-02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |  |
| 35. | BN-87/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym |  |
| 36. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |  |
| 37. | BN-67/6747-14 | Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu |  |
| 38. | BN-79/6751-01 | Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej |  |
| 39. | BN-88/6751-03 | Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych |  |
| 40. | BN-69/7122-11 | Płyty pilśniowe z drewna |  |
| 41. | BN-74/8841-19 | Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze |  |
| 42. | BN-73/9081-02 | Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania |  |

## 10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.

- Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.